ООО «Эмлак-Регион»

Техническая характеристика

Грунтовки "Уникор"

ТУ 2316-002-0-31953544-96

Водно-дисперсионные грунтовки "Уникор" предназначены для противокоррозионной защиты металлических поверхностей, в том числе с остатками окалины и плотно держащейся ржавчины.

Грунтовки представляют собой суспензию пигментов и наполнителей в водной дисперсии синтетического полимера с добавлением, при необходимости, модификатора ржавчины и различных вспомогательных веществ.

В зависимости от назначения, грунтовки "Уникор" выпускаются трех марок, указанных ниже.

Грунтовка-модификатор ржавчины "Уникор-М" предназначена для защиты металлических поверхностей, чистых и с остатками окалины и плотно держащейся ржавчины (толщина коррозионного слоя не более 100 мкм), подвергающихся атмосферным воздействиям.

Покрытие, состоящее из двух слоев грунтовки «Уникор-М» толщиной 30-50мкм сохраняет декоративные и защитные свойства в условиях эксплуатации У-1, УХЛ1 в течение не менее 1 года.

Грунтовка-модификатор ржавчины "Уникор-ЖД" предназначена для противокоррозионной защиты металлических поверхностей с остатками окалины и плотно держащейся ржавчины и ремонтной окраски подвижного состава железнодорожного транспорта.

Покрытие, состоящее из двух слоев грунтовки «Уникор-ЖД» толщиной 30-50мкм сохраняет декоративные и защитные свойства в условиях эксплуатации У-1, УХЛ1 в течение не менее 2,5 лет

Грунтовка-краска "Уникор-К" предназначена для защиты чистых металлических поверхностей, в том числе со следами коррозии (толщина коррозионного слоя не более 10 мкм), с последующим нанесением лакокрасочных материалов.

Покрытие, состоящее из двух слоев грунтовки-краски «Уникор-К» толщиной 40-50 мкм сохраняет декоративные и защитные свойства в условиях эксплуатации УХЛ1 в течение не менее 2,5 лет.

Перекрывать эмалями типа ПФ-115, МЛ-12 рекомендуется через 24 часа.

Основные показатели качества грунтовок

| Наименование показателя | Значение |
| --- | --- |
|  | "Уникор-М" | "Уникор-ЖД" | "Уникор-К" |
| 1. Цвет и внешний вид пленки | После высыхания грунтовка должна образовывать пленку с однородной матовой поверхностью. Допускаются штрихи при нанесении кистью и белесоватые разводы. Оттенок не нормируется. |
| 2.Массовая доля не летучих веществ, % | 49-55 | 49-55 | 46-51 черная 47-49 |
| 3.Степень перетира, мкм, не более | 60 | 40 | 25 |
| 4. Условная вязкость по ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20,0 ( 0,5) С, сек, не менее | 12 | 14 | 25 |
| 5. Время высыхания до степени 3, не более, при температуре: (20 ( 2)(С, ч (90 ( 2)(С, мин | 1 15 | 1 15 | 1 15 |
| 6. Стойкость пленки к статическому воздействию жидкостей при температуре (20 ( 2)(С, ч, не менее воды минерального масла | 24 48 | 48 48 | 48 48 |
| 7.Прочность пленки при ударе, на приборе У-1, не менее см м.кг | 40 0,4 | 50 0,5 | 50 0,5 |
| 8. Эластичность пленки при изгибе мм, не более | 3 | 1 | 1 |
| 9. Адгезия пленки, баллы, не более | 1 | 1 | 1 |

Инструкция по применению.

1. Подготовка материала к нанесению

Перед употреблением грунтовку тщательно перемешать до однородного состояния.

Если грунтовка находилась при  температуре ниже 0° С и замерзла, необходимо выдержать  ее при комнатной температуре до полного оттаивания, затем перемешать до однородного состояния.

Жидкий отстой с поверхности грунтовки сливать запрещается.

2. Подготовка поверхности

Поверхность должна быть сухой и чистой.

Металлическую поверхность очистить от пластовой рыхлой ржавчины, жировых загрязнений, пыли и грязи. Обезжирить щелочным моющим раствором ТИСС(волга), для чего:

развести средство в теплой воде 10-15 г/л

нанести на загрязненную поверхность краскораспыли	телем или при помощи  ветоши

выдержать 10 минут

протереть поверхность сухой ветошью

обдуть сжатым воздухом.

Допускается под грунтову-краску «Уникор-К» обезжирить поверхность путем протирки  ветошью, смоченной растворителем №-646. Выдержать до высыхания. Обдуть сухим сжатым воздухом.

3. Окрашивание

Грунтовку наносят при температуре окружающего воздуха не ниже 10°С, влажности не более 65%.

Грунтовку наносить пневмораспылением, безвоздушным распылением, окунанием  или кистью. Перед применением разбавить грунтовку до рабочей вязкости, но не более 5%. Разбавитель вода питьевая ГОСТ 2874-82.

Рабочую вязкость измеряют вискозиметром марки ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм.

Рабочая вязкость должна быть для грунтов  «Уникор-М», «Уникор-ЖД» при	пневмораспылении—19-22с.,

для грунта-краски «Уникор-К» при пневморасылении —  25-30с, окунанием — 20-25с.

4. Сушка

Сушить каждый слой при при 20°С —60мин

при 90°С —15мин

Время высыхания зависит от температуры и влажности в помещении. При температуре окружающего воздуха ниже 20°С, влажности выше 70% продолжительность сушки каждого слоя увеличивается с 1ч до 6ч и более.

5. Особые условия

Грунтовки "Уникор" пожаро - и взрывобезопасны, вследствие отсутствия в их составе органических растворителей.

Грунтовки не токсичны. Класс опасности – IV.Г

Грунтовки хранят и транспортируют при температуре выше 0(С. Допускается транспортирование и хранение материала при температуре до минус 20(С (не более одного месяца).

6. Меры безопасности

При работе с грунтовками применять защитные спецодежду и обувь, перчатки, защитные очки, респиратор типа ШБ-1 «Лепесток» по ГОСТ 12.028-76.  Избегать  контакта с кожей и глазами, соблюдать меры личной гигиены.

|  | Тел/факс (343) 287-00-18 e-mail: emlakregion@mail.ru |
| --- | --- |